AMALGÁMOVÉ KAPSLE 43%

43% Ag, 30% Sn, 25% Cu

Slitina Hg 1:1

Množství slitiny:

- ½: 200 mg - bílé víčko

- 1: 400 mg - žluté víčko

- 2: 600 mg - modré víčko

- 3: 800 mg - červené víčko

- 5: 1200 mg - zelené víčko

Čas tuhnutí - 7 minut.

POUŽITÍ

- Zvolte potřebnou velikost kapsle dle barevného kódování.

- Umístěte kapsli do držáku, přesvědčte se, že je řádně uchycena.

- Zvolte požadovanou vibrační frekvenci a míchací čas potřebný pro rozmělnění; doporučené hodnoty:

  - frekvence amalgamátoru: 4 500 - 5 000 ot/min

  - čas míchání: 10 - 15 vteřin

- Po rozmělnění vyjměte kapsli jemně z držáku.

- Otevřete kapsli a vyjměte připravený amalgám; počáteční vzhled smíchaného amalgámu vypadá jako koherentní plastická směs s lesklým povrchem.

- Natlačte amalgám do kavity.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepolykejte

- Umístěte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY:

- Rozlití - rtuť v případě nesprávného zacházení představuje bezpečnostní riziko. Rozlitou rtuť je nutno ihned odstranit, včetně míst kde je špatný přístup. Pro odstranění použijte plastikovou stříkačku. Menší množství je možno zasypat sírovým práškem a odstranit. Zabraňte vdechování výparů.

- Kontaminace vlhkem - dojde-li ke kontaminaci nevytvrzeného amalgámu vlhkem, dojde k narušení vlastností (pevnost a odolnost proti korozi). Jestliže slitina obsahuje zinek, kontaminace může způsobit nadměrnou expanzi (pozdrženou expanzi). Je-li to možné, udržujte pracovní pole suché.

AMALGÁMOVÉ KAPSLE 70%

70% Ag, 25% Sn, 5% Cu

Slitina Hg 1:1

Množství slitiny:

- ½: 200 mg - bílé víčko

- 1: 400 mg - žluté víčko

- 2: 600 mg - modré víčko

- 3: 800 mg - červené víčko

- 5: 1200 mg - zelené víčko

Čas tuhnutí - 7 minut.

POUŽITÍ

- Zvolte potřebnou velikost kapsle dle barevného kódování.

- Umístěte kapsli do držáku, přesvědčte se, že je řádně uchycena.

- Zvolte požadovanou vibrační frekvenci a míchací čas potřebný pro rozmělnění; doporučené hodnoty:

  - frekvence amalgamátoru: 4 500 - 5 000 ot/min

  - čas míchání: 7 - 8 vteřin

- Po rozmělnění vyjměte kapsli jemně z držáku.

- Otevřete kapsli a vyjměte připravený amalgám; počáteční vzhled smíchaného amalgámu vypadá jako koherentní plastická směs s lesklým povrchem.

- Natlačte amalgám do kavity.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepolykejte

- Umístěte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY:

- Rozlití - rtuť v případě nesprávného zacházení představuje bezpečnostní riziko. Rozlitou rtuť je nutno ihned odstranit, včetně míst kde je špatný přístup. Pro odstranění použijte plastikovou stříkačku. Menší množství je možno zasypat sírovým práškem a odstranit. Zabraňte vdechování výparů.

- Kontaminace vlhkem - dojde-li ke kontaminaci nevytvrzeného amalgámu vlhkem, dojde k narušení vlastností (pevnost a odolnost proti korozi). Jestliže slitina obsahuje zinek, kontaminace může způsobit nadměrnou expanzi (pozdrženou expanzi). Je-li to možné, udržujte pracovní pole suché.