Návod k použití

LuxaCore Z-Dual je samomíchací, duálně tuhnoucí kompozit, specificky vytvořený pro zhotovení všech typů nástaveb a dostaveb. Díky přidání oxidu zirkoničitého a nano-plniv má LuxaCore Z-Dual lepší pevnost v tlaku a řezivost jako dentin. Možnost polymerace světlem umožňuje samourčení doby tuhnutí. Intraorální kanyly zajišťují precizní přímou aplikaci LuxaCore Z-Dual.

Indikace

Všechny typy nástaveb a dostaveb, cementace kořenových čepů

Čas

Pracovní čas			1.30 min

Chemické tuhnutí v ústech 	intraorálně 5:00 min

Fotopolymerace		vrstva  ≤ 2mm 20s

vrstva ≤  4mm 40s

Systém Automix

- Nasaďte kazetu

Zvedněte páčku (1) na zadní straně mixážní pistole a nadoraz vytáhněte závěr (2). Zvedněte plastovou páčku (3), nasaďte kazetu a uzamkněte ji stlačením páčky dolů. Ujistěte se, že zářezy na kazetě jsou v řadě s těmi na míchací pistoli.

- Nasaďte míchací kanylu

Sejměte víčko kazety (4) nebo použitou kanylu tak, že ji otočíte o 90° proti směru hodinových ručiček, a vyhoďte ji. Nasaďte novou míchací kanylu (5). Pozor na odpovídající zářezy. Uzamkněte míchací kanylu jejím otočením o 90° po směru hodinových ručiček.

Intraorální kanyly (6) jsou určené pro přímou aplikaci na zub.

- Aplikujte materiál

Materiál se v míchací kanyle smíchá stisknutím spouště pistole (7) a může být aplikován přímo.

Při prvním použití kazety vymáčkněte trošku materiálu o velikosti hrášku a vyhoďte jej.

Nechte použitou kanylu na kazetě, aby sloužila jako víčko do dalšího použití.

- Vyjměte kazetu

Zvedněte páčku (1) na zadní straně mixážní pistole a nadoraz vytáhněte závěr (2). Zvedněte plastovou páčku (3) a vyjměte kazetu.

Použití systému Smartmix

- Před připevněním kanyly Smartmix otočte víčko o 90° proti směru hodinových ručiček, sejměte ho a vyhoďte.

- Připevněte kanylu Smartmix. Ujistěte se, že zářezy na stříkačce Smartmix jsou v řadě s těmi na kanyle.

- Zajistěte kanylu jejím otočením o 90°. Připevněte intraorální kanylu.

- Materiál se smíchá při dávkování a může být okamžitě aplikován.

Nechte použitou kanylu na kazetě jako víčko do dalšího použití.

Doporučené použití

Nástavby

- Izolujte ošetřovaný zub. Doporučujeme použít koferdam.

- Odstraňte všechny existující zubní náhrady a kazy. Pro preparaci zubu je nutné umístit blízko pulpy vhodnou ochranu pulpy/dentinu. Před bondováním ochraňte pulpu v hlubokých kavitách trochou hydroxidu vápenatého a tenkou vrstvou skloionomerního cementu.

- Pokud Vámi používaný adhesivní systém vyžaduje dodatečné leptání, naleptejte zub dle Vámi preferované techniky, např. přípravkem Total-Etch a řiďte se pokyny pro použití daného leptacího gelu.

Doporučujeme duálně tuhnoucí adhesivní systém LuxaBond-Total Etch. V tomto případě je naleptání poškozené skloviny a povrchu dentinu bezpodmínečně nutné. Řiďte se prosím pokyny k použití od výrobce.

- Aplikujte adhezivum dle návodu.

Nedoporučujeme použití bondovacího systému z jedné lahve.

- Pro usnadnění aplikace LuxaCore Z-Dual vložte kolem ošetřovaného zubu matricovou pásku a LuxaCore Z-Dual vstříkněte přímo do otvoru. Pokud je na zubu prefabrikovaná korunková forma nebo pouzdro, aplikujte LuxaCore Z-Dual přímo do korunky nebo pouzdra na ošetřovaném zubu.

- S Luxa Core Z-Dual můžete pracovat v rámci jeho pracovního času, tj. 1.30 minut, běžnými nástroji na kompozita, např. interproximální kyretou s plochým koncem (IPC). Bondovací činidlo lze použít jako oddělovací medium pro snadnější manipulaci.

- Materiál je tvrditelný světlem prostřednictvím vhodného polymeračního zařízení nejméně 40 vteřin kdykoliv po aplikaci (max. tloušťka  ≤ 4mm). Pro tenčí vrstvu (≤ 2 mm) stačí polymerovat světlem cca 20 vteřin. Po naprostém ztuhnutí materiálu odstraňte matrici.

Bez světelné polymerace tvrdne materiál cca 5 minut (v ústech). Nižší teploty, např. v anteriorálních oblastech, povedou k delšímu tuhnutí.

- Příprava pro žádoucí náhradu se provádí běžnými preparačními nástroji.

Pokud má na ošetřovaný zub přijít provizorní náhrada na bázi pryskyřice, je k izolaci preparace potřeba vhodné separační činidlo (např. vazelína).

Cementace kořenových čepů

Je-li to nutné proveďte přípravné procedury pro čepy dle pokynů výrobce kořenových čepů.

- Připravte kořenový kanálek k zasazení kořenového čepu.

- Pokud Vámi používaný adhesivní  systém vyžaduje dodatečné leptání, naleptejte vnitřek zubního kanálku dle pokynů výrobce. Doporučujeme použít duálně tuhnoucí adhezivní systém LuxaBond-Total Etch. V tom případě je leptání postižených povrchů skloviny a dentinu bezpodmínečně nutné. Prosím řiďte se pokyny výrobce.

- Aplikujte adhezivum dle návodu. Použijete-li adhezivum se složkou tuhnoucí světlem, odstraňte před polymerací z kanálku přebytky papírovými čepy, jelikož přebytky by mohly zablokovat lumen.

Nedoporučujeme použití bondovacího systému z jedné lahve.

- Aplikujte LuxaCore Z-Dual do lumenu kanálku. Chcete-li, můžete rovněž přípravkem LuxaCore Z-Dual navlhčit i čep. Pracovní čas Luxa Core Z-Dual je 1.30 min.

Použití LuxaBond-Total Etch zkrátí pracovní čas Luxa Core Z-Dual v kořenovém kanálku na 30 vteřin díky kontaktu s Prebondem. I použití jiných bondovacích činitelů může zkrátit pracovní čas materiálu. Prosím řiďte se pokyny výrobce.

- Zasaďte čep. Polymerujte materiál vhodným zařízením 20 vteřin. Samotuhnoucí čas pro LuxaCore Z-Dual je 5 minut. To zajistí kompletní ztuhnutí i v místech, kam světlo nepronikne.

- LuxaCore Z-Dual můžete rovněž použít pro přípravu korunkové části zubu pro nástavby. V tomto případě doporučujeme pracovat s matricovou páskou vzhledem k tekuté konzistenci materiálu (viz také aplikace nástaveb).

Jelikož použití materiálu obsahujícího eugenol může bránit fotopolymeraci přípravku LuxaCore Z-Dual, měl by být dočasně zasazený čep zacementován materiálem bez eugenolu.

Pozor

* 	Polymerační zařízení by mělo mít výkon 450nm a mělo by být pravidelně kontrolováno. Intenzita světla by měla být nejméně 400mW/cm2. Umístěte světlo co nejblíže k materiálu.

* 	Použití bodovacího systému z jedné lahve se nedoporučuje, protože nemůže být zajištěn optimální bond s chemicky nebo duálně tuhnoucími materiály.

* 	Nepoužívejte LuxaCore Z-Dual s materiály obsahujícími eugenol, protože mohou	bránit polymeraci materiálu a způsobit zabarvení.

* 	Zabraňte kontaktu s vlhkým či mastným vzduchem, jelikož brání polymeraci LuxaCore Z-Dual v kontaktní oblasti.

* 	Aplikace kompozit se nedoporučuje, není-li možné zajistit suchou pracovní plochu.

* 	Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. Dojde-li k náhodnému styku s kůží či očima, okamžitě opláchněte/vypláchněte dostatečným množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte pomoc lékaře.

Specifikace:

Pevnost v tlaku				380 MPa

Pevnost v ohybu				150 MPa

Pevnost v tahu					  63 MPa

Sorpce vody max.				  25 µg/mm3

Vedlejší účinky

Nejsou známy žádné specifické nežádoucí účinky. Přesto nepoužívejte LuxaCore Z-Dual tam, kde se vyskytují známé alergie na jeho složky, zejména benzoylperoxid, a v řídkých případech,  kde se vyskytují individuální kontaktní alergie.

Složení

Barnaté sklo, pyroxenická kyselina křemičitá, nano-plniva a oxid zirkoničitý v pryskyřicové matrici na bázi bis-GMA. Celkový obsah plniv: 71 váha% = 50 Vol.% (0,01-4µm).

Klasifikace

ISO 4049:2000, Typ 2, třída 3

Skladování

Neskladujte nad 25°C/77°F. Neotevřený materiál doporučujeme uchovávat v lednici. Nepoužívejte po datu spotřeby.

Balení

Náplně

1 kartuše @ 48g pasty

30 kanyl Automix-tips, 30 kanyl Intraoral-tips

Bezbarvý odstín (A3)				REF    213 332

Modrý						REF    213 331

Světlý opákní					REF    213 330

2 stříkačky @ 9g pasty, 20 kanyl Smartmix tips

10 kanyl Intraoral-tips, 10 kanyl Endo-tips

Odstín A3					REF    213 334

Odstín modrý					REF    213 335

Odstín světlý opákní				REF    213 336

Příslušenství

1 Automix dávkovač typ 25 1:1		REF     110 253

50 kanyl Automic-Tips, žlutých 1:1		REF     909 200

50 kanyl Intraoral-Tips, žlutých 1:1		REF     909 201

50 kanyl Smartmix-Tips Combi		REF     212 042

50 kanyl Smartmix-Tips Endo                       REF    212 041

50 kanyl Endo-Tips Yellow                           REF    212 280

Chraňte před dětmi!

Pouze pro účely zubního lékařství!