3M ESPE

Filtektm Z250

Univerzální výplňová hmota

Obecné informace

3Mtm FiltekTM Z250 výplňový material je světlem aktivovaným, rentgenkontrastním kompozitem. Je určen k zhotovování výplní v předním I postranním úseku. Plnivem 3M filtek Z250 je Zirconium/křemík. Materiál je plněn na 60 objemových procent (nesilanizované plnivo), částice plniva mají velikost od 0,01 do do 3,5 m. 3M Filtek Z250 obsahuje pryskyřice Bis-GMA, UDMA a Bis-EMA. Trvalou vazbu materiálu na struktury zubu zabezpečují 3M adhesivní systémy. Materiál je výráběn v řadě barevných odstínů a je balen do tradičních zásobníků se šruobovacím pístem nebo do kompulí na jedno použití.

Indikace

3M Filtek Z250 lze použít při:

- zhotovování přímých výplní v předním i postranním úseku

- dostavbách

- dlahování

- zhotovování nepřímých náhrad: inlayích, onlayích, fazetách

Upozornění

3m Filtek Z250 obsahuje metakryláty.  Je známo že malého procenta populace mohou vyvolat tyto pryskyřice alergickou reakci. Abyste snížili toto riziko, snažte se omezit kontakt (pacienta I Váš) s materiálem na minimum, a to především s materiálem světlem nevytvrzeným. Je doporučeno používání ochraných rukavic a bezdotykové techniky.  Dojde-li styku s materiálem, umyjte neprodleně postižené místo mydlem a vodou. Běžně užívané rukavice mohou akryláty propouštět. Dojde-li ke kontaktu výplňového materiálu s rukavicemi, ihned je znehodnoťte a ruce umyjte mýdlem a vodou. Použijte rukavice nové. Jestliže dojde k náhodnému vniknutí materiálu do oka nebo k prolongovanému styku se sliznicí dutiny ustní, vypláchněte ihned postižené místo mohutným proudem vody.

Návod k požití

I. Příprava

- Profylaxe: Chrup by měl být vyčištěn pastou a opláchnut vodou k odstranění nečistot.

- Výběr odstínu: Před izolací zubu vyberte odpovídající odstín(y) výplňového materiálu. Výběr odstínu může být zpřesněn dodržením nasledujících pokynů.

  - Odstín: Zub není monochromatický. Může být rozdělen do tří oblastí, z nichž každá má charakteristickou barvu.

    - Gingivální oblast: Výplň v gingivální oblasti bude mít různé odstíny žluté.

    - Střední oblast: Výplň ve střední oblasti může obsahovat různé odstíny šedé, žluté a hnědé.

    - Inciziální oblast: Inciziální hrany mohou obsahovat modrou či šedou barvu. Průsvitnost výplně a velikost průsvitné části výplně by měly korespondovat se situací na sousedních zubech.

  - Tloušťka výplně: Výsledný odstín, který výplň bude mít, je dán tloušťkou materiálu. Předpokládáme-li, že výplň bude tenká, vyjmeme ze vzorníku zub odstínu, který jsme vybrali, a posuzujeme barvu na vzorníku v tom místě, kde tloušťka hmoty na vzorníku odpovídá tloušťce výplně.

  - Zkouška “nanečisto”: Naneste vybraný odstín materiálu v přibližně stejné tloušťce, jakou bude mít výplň, na nenaleptanou sklovinu. Osviťte a pod různými typy světla posuďte výsledný efekt. Materiál odstraňte sondou. Podle potřeby opakujte tak dlouho, dokud výsledek nebude uspokojivý.

- Izolace: K izolaci je doporučeno použít rubber damu. Dostatečná je I izolace pomocí vatových válečků spolu se savkou.

II. Přímé výplně

A. Preparace kavity:

- Přední úsek: Použijte klasické metody preparace kavit III., IV. A V. třidy.

- Postranní úsek: Použijte klasické metody preparace. Hrany a úhly uvnitř kavity by měly být zaobleny. V kavitě by neměly zůstat zbytky amalgámu ani jiných výplňových hmot. Při osvěcování materiálu by mohli zabránit průniku světla, a tak způsobit jeho nedostatečné zpolymerování.

B. Ochrana pulpy: Došlo-li k otevření dutiny dřeňové, naneste malé množství preparátu obsahujícího hydroxid vápenatý. Ten překryjte vrstvou 3MTM VintrebondTM podložkového materiálu. V případě hlubokých kavit může být 3M Vintrebond nanesen na oblasti blízké dřeni.

C. Umístění matrice:

- Přední úsek: Použitím páskových matric či matric se snižuje množství spotřebovaného materiálu.

- Postranní úsek: Umístěte páskovou kovovou, preformovanou kovovou či preformovonanou plastovou matrici a pevně zajistěte klínkem. Matrici zformujte v aproximálním prostoru a v mistě bodu kontaktu. Pevně ji utěsněte v gingivální oblasti tak, aby nedocházelo k obtékání materiálu kolem korunky.

Poznámka: Matrice může být umístěna I po leptaní a nanesení adhesivního systému.

D. Adhesivní systém: Při leptání, nanášení primeru, nanášení adhesiva a jeho osvěcování postupujte dle návodu výrobce.

E. Aplikace kompozita: Sledujte následující instrukce v závislosti na aplikačním systému, který jste si zvolil:

- Zásobník:

  - Otáčením pístu ve směru hodinových ručiček vytlačte nezbytné množství materiálu ze zásobníku na mísící podložku. K zábránění úniku dalšího materiálu otočte pístem proti směru hodinových ručiček o půl otočky. Ihned nasaďte uzávěr. Nebudete-li vytlačený materiál používat ihned, chraňte jej před světlem.

  - Materiál nanášejte do kavity nekovovými nástroji.

- Kompule: Vložte kompuli do 3MMT aplikační pistole. Aplikujte materiál přímo do kavity.

F. Nanášení:

- Nanášejte a osvěcujte materiál po částech tak, jak je uvedeno v sekci G.

- Kavitu lehce přeplňte tak, aby materiál byl nad jejími okraji. Modelujte nastroji určenými k modelaci kompozit.

- Zabraňte pronikání intenzivního světla do operačního pole.

- Postup nanášení v postraním úseku:

  - První vrstvu materiálu nanášejte v tloušťce 1mm do aproximalních prostor.

  - K nanášení materiálu do vnitřních prostor kavity (hrany, rohu) použijte nástroje, jimiž lze kondenzovat.

G. Vytvrzování: 3M Filtek Z250 tuhne pouze vlivem světla. Vytvrzujte každou vrstvu zdrojem světla o vysoké intenzitě, jako např. 3MMT Polymeračními lampami. Konec světlovodu držte tak blízko k materiálu, jak je možné. Doporučený čas osvitu a maximální tloušťka vrstev jednotlivých odstínů jsou uvedeny v tabulce.

| Odstín | Tloušťka | Doba osvitu |
| --- | --- | --- |
| A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I | 2.5mm | 20 sec. |
| B0.5, C4, UD | 2.0mm | 30 sec. |

H. Dokončování: Povrch výplně upravte dokončovacími diamanty či brousky. Aproximální plochy upravte 3MMT Dokončovacími pásky.

I. Kontrola okluze: Okluzi kontrolujeme tenkým artikulačním papírem. Je ji třeba kontrolovat jak v centrální okluzi, tak při lateropulzi. Přebytky materiálu odstraňujte jemným diamantem.

J. Leštění: K leštění použijte 3M Sof-Lex Finishing and Polishing Systém.

III. Postup při zhotovování Inlayí, Onlayí a fazet

A. Ordinační část

- Výběr odstínu: Odpovídající odstín vyberte před izolací zubu. Je-li kavita dostatečně hluboká, použijte opaker. K dosažení lepšího estetického výsledku je doporučeno použít na okluznínplochu incizální odstín.

- Preparace: Preparujte kavitu.

- Otisk: Po dokončení preparace zhotovte otisk. Můžete použít 3MMT ostiskovací materiály.

B. Laboratorní část

- Běžným pracovním postupem zhotovte odlitek otisku. Postupujte klasickým způsobem pro zhotovení děleného modelu.

- Model vyjměte z otisku po 45 – 60 minutách. Upevněte model do artikulátoru jako při zhotovování můstků či totálních náhrad.

- Odlijte další, definitivní „master“ model.

- Preparaci vyřízněte laboratorní pilkou, jako obvykle.

- Ponořte pracovní výsuvný pahýl do vody, očistěte jej a aplikujte  první tenkou vrstvu separačního média. Nechte lechce oschnout. Aplikujte druhou vrstvu.

- Naneste první třetinu kompozita na dno kavity. Osvěcujte po dobu 20 sekund.

- Naneste druhou třetinu kompozita a to v takové tloušťce, aby bylo možno na okluzi nanést ješťě jednu vrstvu z incizálního odstínu. Osvěcujte 20 sekund.

- Umístěte pracovní výsuvný pahýl zpět do artikulátoru a naneste poslední třetinu kompozita a to incizální odstín. Meziálně, distálně a okluzálně naneste materiál v malém přebytku tak, aby byly vytvořeny meziálně a distálně body kontaktu. Okludujte tak, aby byla vytvořena okluzní plocha výplně. Osvěcujte jen deset sekund, aby nedošlo k adhezi kompozita k sousedním zubům. Vyjměte pracovní výsuvný pahýl a osvěcujte dalších 10 sekund.

- Odstraňte přebytky kompozita v místech bodů kontaktu. Domodelujte okluzní plochu.

- Zvýšenou pozornost věnujte vyjímaní náhrad z pracovního výsuvného pahýlu. Pozor na rozlomení.

- Vdefinitivním „master“ modelu zkontrolujte kvalitu práce.

- Ordinační část

  - Zdrsněte vnitřní plochy výplně.

  - Výplň očistěte v mýdlovém roztoku, ultrazvukové lázni  a osušte.

  - Cementujte pryskyřičným materiálem dle návodu výrobce.

IV. Způsob skladování a použití

A. Neskladujte výplňové materiály v místnostech s vysokou teplotou a nevystavujte je intensivnímu světlu.

B. Doporučená skladovací teplota jsou 4oC. Před použitím nechte materiál zahřát na pokojovou teplotu.

C. Neskladujte v blízkosti materiálů obsahujících eugenol.

D. Výplňové hmoty jsou určeny k použití při teplotě 21-24oC. Zaruční doba je 3 roky.

V. Upozornění

Firma 3M okamžitě nahradí výrobek, který bude posouzen jako vadný. Firma však nepřebírá žádné záruky za škody, ať přímé nebo nepřímé, vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem. Tato odpovědnost spočívá výhradně na uživateli, který se musí předem přesvědčit, zda je výrobek pro zamýšlený druh aplikace vhodný.