Helioseal / Helioseal F

Návod k použití

Popis materiálu

Světlem polymerující, plněný materiál pro pečetění fisur,

který uvolňuje fluor (Helioseal F) a je vybarven na bílý odstín.

Odpovídá normě ANSI/ADC specifikace No.39, typ 1.

Pouze pro použití ve stomatologii.

Složení

1,0g Helioseal F obsahuje následující aktivní složky:

Isopropyliden-bis/2(3)-hydroxy-3(2)-(4-fenoxy)propylmetakrylát/ 0,116g

/2,2(4),4-trimetylhexametylen-bis-(2-karbamoyloxyetyl)dimetakrylát 0,230g

Trietylenglykoldimetakrylát 0,229g

Fluorokřemičité sklo 0,200g

Vysoce dispergovaný, silanizovaný SiO2 0,215g

přídavné složky: pigmenty, iniciátory

Indikace

Pečetění fisur mléčného a trvalého chrupu v kombinaci s leptací technikou.

Výhody

- Pro profesionální použití ve stomatologické ordinaci

- Jednosložkový materiál

- Zlepšená odolnost vůči abrazi

- Uvolňování fluoru

- Fotopolymerace

- Bílý odstín umožňuje kontrolu a rekognoskaci přebytků materiálu

- Snadná aplikace, nízká viskozita

Kontraindikace

Pečetění fisur pomocí Helioseal F je kontraindikováno:

- Jestliže je v blízkosti fisury kaz

- Jestliže není možné po naleptání a v průběhu aplikace a polymerace

zajistit suché pracovní pole

- Jestliže je známo, že je pacient alergický k některé složce Helioseal F

Vedlejší účinky

Systémové vedlejší účinky nejsou doposud známy. V individuálních

případech byla hlášena kontaktní alergie. Nezpolymerovaný materiál

může způsobovat lehké reversibilní podráždění. Zabraňte kontaktu

s pokožkou, mukózní membránou a očima.

Interakce

Nejsou doposud známy.

Aplikace

1. Řádně očistěte povrch skloviny pomocí jak čistící pasty bez fluoru

a oleje nebo pemzou a kartáčkem.

2. Izolujte pomocí kofferdamu nebo částečně pomocí vatového válečku a

savky.

3. Leptejte povrch skloviny (např. Email Preparator). Doporučuje se

min doba leptání 30 - 60 sec (u mléčných zubů 120 sec).

4. Řádně opláchněte naleptanou sklovinu.

5. Vysušte vzduchem neobsahujícím vodu ani olej.

Důležité

Naleptaný povrch skloviny by měl být křídově bílý. Pokud tomu tak

není, např. v případě kontaminace slinami, zopakujte leptání po

dalších 30 sec.

6. Aplikace Helioseal F

Opatrně nanášejte potřebné množství Helioseal F pomocí buď kartáčku,

nástroje, aplikační kanylky nebo Direct stříkačky.

Zacházení s Direct stříkačkou

(nedá se aplikovat na Cavifil)

Potřebné množství Helioseal F pro pečetění se naplní z hlavní stříkačky do Direct stříkačky, která je jednorázová a měla by být použita pouze jednou.

Potom aplikujte materiál dle výše uvedeného popisu.

7. Doporučení

Pro dobré spojení s naleptaným povrchem čekejte 15 sec po aplikaci

Helioseal F. Potom polymerujte fisurové pečetivo 20 sec dle ISO 6874

(např. pomocí Heliolux DLX) +/

8. Zkontrolujte okluzi.

+/ A. Chosack, E. Eidelman: "Vliv časové prodlevy od aplikace do

expozice světlem na délku tags (ocásků) u světlem polymerovaných

sealantů"Dent.Mater.1988,4,302-306.

Důležité

- Hluboké diskolorované fisurové systémy mohou indikovat dentinové kazy.

Na odstranění těchto kazů můžete použít jemný diamant (velikost zrna

25-40 Ţm) nebo otryskování pomocí natriumbikarbonát sprayem (např. Plaque

Sweep, Prophy Jet).

- V případě menších kazů by se měl aplikovat sklovino-dentinový bond

(Syntac) před sealantem. Není třeba podkládat.

- Polymerovaná vrstva: 3 mm za 20 sec

- Účinnost polymerační lampy je závislá na žárovce a také na výkonu.

Hloubku polymerace pomáhá určit Helio Test.

- Je nutné stříkačky Helioseal F po aplikaci materiálu okamžitě uzavřít.

- Aplikujte materiál na suché pracovní pole.

Skladování

- Používané balení se skladuje při pokojové teplotě (18 - 25 C)

- Doba skladovatelnosti: dle hodnot na balení

- Helioseal F by se neměl používat po prošlé době expirace

- Nenechte vystavovat vysoké teplotě, vysoké vlhkosti (více než 75%

rel.vl.) a světlu

Uchovávejte z dosahu dětí

Druhy balení

Systémové balení

3 stříkačky Helioseal F a°2,5g

1 Email Preparator blue 6g

příslušenství

Refill balení

2 stříkačky Helioseal F a°2,5g

příslušenství

Helioseal F Cavifil

50 kompulí Cavifil Helioseal F a°0,100g

Tento materiál byl vyvinut pouze pro užití ve stomatologii.

Zpracováván musí být striktně podle návodu použití. Za škody

způsobené jiným nebo nesprávným použitím nepřejímá výrobce

žádnou zodpovědnost.

Tímto je uživatel zodpovědný za otestování materiálu z hlediska

jeho vhodnosti při použití materiálu pro jiné účely než je

uvedeno v návodu k použití

Výrobce

Vivadent

FL-9494 Schaan / Liechtenstein

Další informace:

Ing. Rudolf Blábolil

Komenského 208

250 01 Stará Boleslav

tel./fax: 0202-812084

Datum vypracování návodu:

25.01.1994

Výrobce:

Vivadent

FL-9494 Schaan/Liechtenstein

Další informace:

Ing. Rudolf Blábolil

zástupce Ivoclar-Vivadent

pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Komenského 208

250 02 Stará Boleslav

tel./fax: 0202-812376