FUJI PLUS (DUET) - vyztužený víceúčelový skloinomerní fixační cement

Fuji Duet je nový, pryskyřicí vyztužený skloionomerní cement s pozoruhodnou pevnosti, dlouhodobým uvolňováním iontů fluoru a vynikající biokompatibilitou. Díky využití nového Fuji Duet Conditioneru nevyvolává při správném použití pooperační citlivost ošetřených zubů.

Fuji Duet se váže na drahokovové i nedrahokovové slitiny. silanizovanou keramiku, pryskyřice a kompozita. Zachovává všechny výhody pravých skloionomerů a přidává přednosti pryskyřic.

Indikace:

Cementování všech typů korunek, inlejí,  onlejí, fazet, můstků, ortodontických kroužků a breket ze všech běžných stomatologických materiálů

Návod k použiti:

- Prášek a tekutina

Standardní poměr prášku a tekutiny jedna odměrka prášku  a tři kapky tekutiny.

Poznámka:

- Při prvním použitím prášku odšroubujte uzávěr lahvičky a odlepte vnitřní kryt. Pro přesné odměření před každým použitím lehce zatřepte práškem. Naplňte odměrku a zarovnejte nabrané množství hranou uzávěru.

- Chcete-li přesně odměřit tekutinu, držte lahvičku svisle dnem vzhůru, Tím se odstraní vzduchové bublinky. Kapku nechejte volně odkápnout z výšky asi 2 cm. Kapka nesmi být v kontaktu s podložkou. Pozn: První kapka z nové lahvičky je menší.

- Lahvička s práškem a tekutinou by se měla po použití těsně uzavřít tak, aby nedošlo ke kontaminaci prášku vlhkem nebo k vypařování tekutiny.

- Míchání

Na dodávanou podložko umístěte požadované množství prášku a tekutiny. Pomocí umělohmotné špachtle přidejte do tekutiny dané množství prášku. Cement míchejte rychle po dobu 20-ti vteřin.

Poznámka:

  - Když mícháte velké množství prášku pro fixaci můstků apod., rozdělte prášek na 2 stejné části. Poté smíchejte první část prášku s celým množstvím tekutiny. Přidejte druhou část a míchejte dalších 15 - 20 sekund (celkem 30 - 40 sekund)

  - Nemíchejte prášek nebo tekutiny Fuji Duet s jinými skloionomerními cementy!

  - Materiál byl vyvinut pro použiti při pokojové teplotě 21 – 25oC

- Fixace náhrad

  - Izolace zubů: retrakční nit umístěte do sulku všech zubů se subgingivální preparací

  - Očistěte preparovaný zub mechanicky a potom vodou. Osušte. Pomoci bavlněného tampónu nebo houbičky aplikujte Fuji Duet Conditioner na povrch zubu po dobu 20 vteřin. Opláchněte důkladně vodou a pak osušte.

  - Míchejte cement rychle, ne více než 20 vteřin.

  - Vnitřní povrch náhrady pokryjte pouze 1 mm silnou vrstvou cementu a během 30 vteřin po dokončeném mícháni ji dosaďte.

  - Usaďte model stálým a rovnoměrným tlakem. Po dosazení nemusíte náhradu držet.

  - Přebytky cementu odstraňte včas, rozhodně před jejich ztuhnutím. Optimální je doba, kdy cement začíná gelovatět. Po ztuhnutí se přebytky odstraňují velice obtížně

  - Zajistěte suché operační pole po dobu 4 minut, než cement zcela ztuhne

  - Okraje fixované části můžete pokrýt GC Fuji Coal, Fuji Varnish nebo neplněnou pryskyřicí (světlem tuhnoucí), tzn., bondem.

Hlavní příčiny zvýšené citlivosti na skloinomerní cementy:

    - Přesušování povrchu dentinu před aplikací

    - Otevřené tubuly způsobené delším působením Dentin Conditioneru

    - Příliš velký tlak vyvinutý na kavitu

    - Cement je namíchán ve špatném poměru (příliš řídký)

    - Kontaminace bakteriemi

    - Špatný okrajový uzávěr způsobený časným oplachem

    - Stav před existující pulptidou

    - Absence calcium hydroxidu v těsné blízkosti pulpy

    - Nesprávná okluze

Poznámky:

- Jestliže se požaduje přímé či nepřímé překrytí pulpy, doporučujeme calcium hydroxidový preparát GC Nu-cap.

- Pozor na potřísnění sliznice a tkání tekutinou nebo směsí cementu. V případě kontaktu ihned důkladně opláchněte vodou. Při kontaktu s okem vypláchněte a vyhledejte lékaře.

- Vyšší teplota zkracuje pracovní čas, nižší jej naopak prodlužuje.

- Uchovejte na chladném, suchém místě a mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte Fuji Duet u pacientů, kteří jsou alergičtí na skloionomery.

Skladování

Skladujte v chladném a tmavém místě (4 - 25oC). Doba trvanlivosti min. 3 roky.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz