GC Fuji I

Skloionomerní cement

Použití:

Cementování inlejí, korunek, mùstkù a orthodontických kroužkù .

Podložka (base) nebo liner pod kompozitní a amalgámové výplnì.

Vlastnosti:

Biokompatibilita.

Silná vazba k zubní struktuøe.

Dostateèný pracovní èas.

Rychlé tuhnutí v ústech.

Výborné vlastnosti získané rychlým stupnìm tuhnutí.

Radioopacita.

Snadná manipulace.

Uvolòování fluoridù.

Odolnost ve vlhkém prostøedí.

Výhody:

Minimální døeòová citlivost.

Minimalizování výskytu sekundárního zubního kazu.

Pevná vazba.

Kontraindikace:

Pacienti s prokázanou alergií na skloionomery.

Pøi alergických reakcíchvyhledat lékaøe.

Fyzikální vlastnosti:

Viz tabulka v originálním návodu.

Návod k použití:

Prášek  - tekutina

Standardní pomìr prášek – tekutina je 1,8 : 1,0 g. Tohoto pomìru je dosaženo  smícháním 1 zarovnané lžièky prášku a 2 kapek tekutiny.

Abyste docílili správného dávkování tekutiny, držte lahvièku kolmo k podložce.

Pøed odkapáváním nechte uniknout vzduchové bubliny. Jestliže tekutina ztuhne

v ústí lahvièky, odstraòte ji vlhkou gázou, abyste pøíštì mohli dávkovat bez problémù.

c) Po použití dùkladnì uzavøete jak lahvièku s práškem, tak s tekutinou, abyste zabránili kontaminaci prášku nebo vypaøování tekutiny.

Míchání:

Dané množství prášku a tekutiny nanesete na papírovou podložku. Plastickou špachtlí vmíchejte prášek do tekutiny a míchejte rychle 20 sek.

Poznánky:

Pokud budete míchat vìtší množství na cementování mùstkù atd., rozdìlte prášek na 2 stejné èásti. Míchejte první èást prášku s celkovým množstvím tekutiny 5 sek. Pøidejte zbytek prášku a míchejte dùkladnì dalších 15 sek.

Nemíchejte prášek ani tekutinu Fuji I s jiným skloionomerním cementem. Materiál je vyroben pro použití pøi pokojové teplotì 21-25°C.

Cementování:

Preparujte zub bìžným zpùsobem.

Oèistìte zubní povrch smìsí pemzy s vodou, pryžovými kalíšky nebo kartáèkem.

Neodstraòujte smear layer.

c)	Dentin by mìl zùstat vlhký. Zub v žádném pøípadì nepøesušujte!

Jestliže je to nutné, zvlhèete zub a pøipravte místo k cementování.

Oèistìte a osušte vnitøek náhrady.

Míchejte rychle potøebné množství cementu (nemíchejte déle než 20 sek.)

Naneste namíchanou smìs ve vrstvì 1 mm na náhradu, práci dokonèete do 30sek. od skonèení míchání.

Potom ihned umístìte korunku nebo mùstek, lehce pøitlaète.

Doba tuhnutí je 4´30“ po namíchání. Po ztuhnutí odstraòte veškeré pøebytky.

Na okraje aplikujte jako ochranu GC Fuji Varnish nebo Fuji Coat LC.

Skladování:

Skladujte za teploty 4-25°C. Trvanlivost 3 roky.

Odstín:

Svìtle žlutá

Upozornìní:

Tekutina i namíchaný cement mohou zpùsobit poleptání.

Pøi zasažení kùže nebo sliznice odstranit a opláchnout vodou.

Pøi kontaktu s oèima okamžitì vypláchnout vodou a vyhledat lékaøe.

Nemíchat prášek ani tekutinu s jinými skloionomerními cementy.

Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Tel.: 067/ 792 62 26-27, Fax: 067/ 792 62 05