GC Fuji I

# Skloionomerní cement

Použití:

- Cementování inlejí, korunek, můstků a orthodontických kroužků .

- Podložka (base) nebo liner pod kompozitní a amalgámové výplně.

- Vlastnosti:

  - Biokompatibilita.

  - Silná vazba k zubní struktuře.

  - Dostatečný pracovní čas.

  - Rychlé tuhnutí v ústech.

  - Výborné vlastnosti získané rychlým stupněm tuhnutí.

  - Radioopacita.

  - Snadná manipulace.

  - Uvolňování fluoridů.

  - Odolnost ve vlhkém prostředí.

Výhody:

- Minimální dřeňová citlivost.

- Minimalizování výskytu sekundárního zubního kazu.

- Pevná vazba.

Kontraindikace:

Pacienti s prokázanou alergií na skloionomery.

Při alergických reakcíchvyhledat lékaře.

Fyzikální vlastnosti:

Viz tabulka v originálním návodu.

Návod k použití:

- Prášek  - tekutina

  - Standardní poměr prášek – tekutina je 1,8 : 1,0 g. Tohoto poměru je dosaženo  smícháním 1 zarovnané lžičky prášku a 2 kapek tekutiny.

  - Abyste docílili správného dávkování tekutiny, držte lahvičku kolmo k podložce.

- Před odkapáváním nechte uniknout vzduchové bubliny. Jestliže tekutina ztuhne

- v ústí lahvičky, odstraňte ji vlhkou gázou, abyste příště mohli dávkovat bez problémů.

- c) Po použití důkladně uzavřete jak lahvičku s práškem, tak s tekutinou, abyste zabránili kontaminaci prášku nebo vypařování tekutiny.

- Míchání:

- Dané množství prášku a tekutiny nanesete na papírovou podložku. Plastickou špachtlí vmíchejte prášek do tekutiny a míchejte rychle 20 sek.

- Poznánky:

- Pokud budete míchat větší množství na cementování můstků atd., rozdělte prášek na 2 stejné části. Míchejte první část prášku s celkovým množstvím tekutiny 5 sek. Přidejte zbytek prášku a míchejte důkladně dalších 15 sek.

- Nemíchejte prášek ani tekutinu Fuji I s jiným skloionomerním cementem. Materiál je vyroben pro použití při pokojové teplotě 21-25°C.

- Cementování:

  - Preparujte zub běžným způsobem.

  - Očistěte zubní povrch směsí pemzy s vodou, pryžovými kalíšky nebo kartáčkem.

- Neodstraňujte smear layer.

- c)	Dentin by měl zůstat vlhký. Zub v žádném případě nepřesušujte!

- Jestliže je to nutné, zvlhčete zub a připravte místo k cementování.

  - Očistěte a osušte vnitřek náhrady.

  - Míchejte rychle potřebné množství cementu (nemíchejte déle než 20 sek.)

  - Naneste namíchanou směs ve vrstvě 1 mm na náhradu, práci dokončete do 30sek. od skončení míchání.

  - Potom ihned umístěte korunku nebo můstek, lehce přitlačte.

  - Doba tuhnutí je 4´30“ po namíchání. Po ztuhnutí odstraňte veškeré přebytky.

  - Na okraje aplikujte jako ochranu GC Fuji Varnish nebo Fuji Coat LC.

Skladování:

Skladujte za teploty 4-25°C. Trvanlivost 3 roky.

Odstín:

Světle žlutá

Upozornění:

- Tekutina i namíchaný cement mohou způsobit poleptání.

- Při zasažení kůže nebo sliznice odstranit a opláchnout vodou.

- Při kontaktu s očima okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

- Nemíchat prášek ani tekutinu s jinými skloionomerními cementy.

Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Tel.: 067/ 792 62 26-27, Fax: 067/ 792 62 05