# Plastor

## Použití

Plastor je provizorní cement dodávaný v bílé, růžové a slonovinovém odstínu.

## Složení

uhličitan hlinitý, síran hlinitý, fosforečnan hlinitý, síran draselný, zinkoxidový prášek, parafin, mentol a eugenol, červené oxidy železa (růžový cement), žluté oxidy železa (slonovinový odstín cementu),

Informace

### Provizorní cement pro plnění kavit

Snadná příprava

Používá se za studena, kavitu není třeba vysoušet

Plastor je neutrální materiál, při kontaktu s jinými materiály pro ošetření zubů se jeho vlastnosti nemění

Jako provizorní výplň zabezpečuje perfektní zapečetění a adhezi, a tudíž brání infiltraci.

Plastor tuhne rychle po kontaktu se slinami a při žvýkání se nerozkládá. Velmi snadno se aplikuje a odstraňuje.

Plastor  je lehce mintově parfemován, bez příchuti , nevede teplo a při užití jako provizorní výplň brání termálnímu dráždění nervu.

Plastor si uchovává svoji plastickou charakteristiku neměnnou po celou dobu aplikace. Pokud se objeví určité tvrdnutí lze jej snadno odstranit manipulací prsty.

## Kontraindikace

U pacientů se zvýšenou citlivostí na některou složku.

## Varování

Pokud se organoleptický charakter obsahu změní, izolujte balení a odstraňte jej jako speciální odpad.

Balení a instrukce pro použití

Plastor se aplikuje špachtlí poté co jste odebrali menší množství z lahvičky. Lze ho lehce odstranit pomocí ostrého vrtáčku a nástroje.

- odeberte požadované množství pomocí špachtle

- aplikujte Plastor do kavity. Pokud je kavita hluboká, můžete použít smoteček bavlny pro snadnější odstranění.

- Plastor můžete tvarovat pomocí aplikačního nástroje a uhlazen pomocí navlhčené vaty nebo kousku látky

- Plastor je poddajný. Tato schopnost chrání proti traumatickému dráždění pulpy a periodontu během okluzních pohybů.

Pravidla skladování

Produkt skladujte dobře uzavřený při pokojové teplotě.

Skladovací doba je 5 let, pokud je skladován ve svém původním balení a při pokojové teplotě.

Udržujte z dosahu dětí.

Balení je dostupné ve dvou verzích:

1.balení po 6 tyčinkách v bílém, slonovinovém nebo růžovém odstínu.

2.balení po 50g v dóze v bílém, slonovinovém nebo růžovém odstínu.

Předepsaná infomace byla napsána 20 / 05 / 1998.