PermaCem®

PermaCem® je samovytvrzující rentgenokontrastní kompomerní cement s trvalým uvolňováním fluoridových iontů pro permanentní upevnění:

- celokovových korunek a můstků, včetně prací z ušlechtilých kovů, slitin s redukovaným obsahem ušlechtilých kovů a obecných kovů

- keramikou fazetovaných kovových korunek a můstků

- zlatých inlayí a onlayí

- korunek přes keramické implantátové čepy

# Výhody

- zaručuje stejnoměrný výsledek namíchání

- uvolňuje fluorid

- je rentgenokontrastní

- lehce zatéká a dovoluje precizní umístění cementu

- má krátkou dobu tuhnutí a nízký vývin tepla

- izoluje proti termickému vlivu

- je nerozpustný ve vlhkém prostředí

- má extrémně tenkou vrstvu filmu

# Poznámka

Nepoužívejte PermaCem® s materiály obsahujícími eugenol. Doporučujeme bezeugenolový provizorní cement (např. TempoCem® NE).

Vyhněte se kontaktu PermaCemu se sekundárními korunkami, cementujete-li teleskopické práce.

# Příprava

- Stiskněte malou páčku vzadu na pistoli typu 25 a vytáhněte píst úplně dozadu.

- Zdvihněte plastovou páku do horní polohy a nasaďte kartuši. Dbejte, aby zářezy u kartuše korespondovaly s pistolí. Páku zaaretujte.

- Před nasazením míchací kanyly otočte uzavírací čepičku o 90° proti směru hodinových ručiček a sejměte ji. Čepičku ponechávejte na kartuši, kdykoliv tuto nepoužíváte.

- Nasaďte novou míchací patronu, dbejte přitom na správnou orientaci kanyly.

- PermaCem se namíchá stisknutím páky pistole typ 25 a aplikuje se přímo.

# Vyjmutí kartuše

Stiskněte malou páčku vzadu (obr. 1) na pistoli typ 25 a píst vytáhněte vzad. Zdvihněte plastovou páku

(obr. 2) a patronu vyjměte.

# Použití

# Příprava náhrady

- Leptacím gelem poleptejte vnitřní plochy náhrady.

- Vypláchněte a osušte vnitřní plochy náhrady před cementováním.

- Vnější plochy náhrady je vhodné potřít izolačním prostředkem (vazelína, glycerin), aby se usnadnilo odstranění přebytku materiálu.

# Příprava zubu

- Pečlivě vyčistěte povrch zubu brusnou pastou a vodou nebo profylakční pastou bez fluoridu. Výhodné je použít desinfekčního prostředku (např. chlorhexidin glukonát).

- Vypláchněte a vysušte vzduchem nebo peletkami. Přitom se vyvarujte větších zbytků vlhkosti, přesušení nebo kontaminace. Dentin by měl vypadat vlhký a lesklý.

# Bonding

PermaCem® nepoužívejte s jednofázovými bond systémy.

Bez bondování drží PermaCem® jako klasické cementy pomocí retence. Optimálního upevnění i při obtížné preparační situaci se dosáhne vícefázovým bondovacím systémem. Při aplikaci primeru a bondu dbejte na dodržení návodu. Doporučujeme Contax (DMG).

# Nacementování náhrady

Před prvním použitím kartuše vytlačte množství materiálu velké jako hrášek a odstraňte ho.

- Aplikujte PermaCem® kanylou přímo do náhrady nebo na preparovaný zub. Lehkým tlakem nasaďte náhradu a ujistěte se, že je pečlivě zajištěna. Nechte pacienta pomalu přejít do habituelní okluze. Je užitečné použití vatových roliček.

- PermaCem® ztuhne v podmínkách ústní dutiny za 1,30 – 2 minuty.

# Odstranění přebytku

- Všechny přebytky cementu na okrajích  odstraňte v „gumové“ fázi tuhnutí cementu kyretou, sondou nebo scalerem. Začínejte interproximálně. Mezizubní prostory vyčistěte lehkými pohyby dentální nití.

- Ke konečnému ztuhnutí můžeme náhradu potřít ochranným gelem.

# Složení

Ionomerní sklo v matrici z dentální pryskyřice, aktivátor, katalyzátor a aditiva.

# Vedlejší účinky

Dosud nejsou známé žádné systémové vedlejší účinky. Nedoporučujeme použití PermaCemu® jsou-li známé alergie na některé složky PermaCemu®. V řídkých případech mohou existovat kontaktní alergie.

# Skladování

Ukládejte PermaCem® při pokojové teplotě (18 – 23°C). Používejte PermaCem jen při pokojové teplotě (ochlazený materiál je viskóznější a pomaleji tuhne). Nepoužívejte materiál po době expirace.

# Formy dodávané na trh

# Doplňkové balení:

# PermaCem®Automix (chemicky tuhnoucí)	REF: 110 293

PermaCem®Automix DUAL 	REF: 110 524

balení obsahuje:

- 1 kartuše s 52 g PermaCem®

- 35 míchacích kanyl

PermaCem®Smartmix:

PermaCem® Smartmix (chemicky tuhnoucí)	REF: 212 034

PermaCem® Smartmix DUAL	REF: 212 035

balení obsahuje:

- 20 g (2 aplikátory po 10 g )

- 20 míchacích kanyl

# Příslušenství k automixu:

1 míchací pistole typ 25	REF: 110 253	50 míchacích kanyl	REF: 110 266

Příslušenství k smartmixu:

50 míchacích kanyl	REF: 212 040

| 1 | Příprava korunky | kov: vyčistit, vysušit keramika: vyčistit, vysušit, silanizovat |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Aplikujte PermaCem a jemným tlakem napasujte restaurativ |
| 3 |  | Přebytky odstraňte po 1:30 do 2:00 minut po nacementování. |
| 4 | Osviťte 20 vteřin. Poté je restaurativ bezpečně fixován. (PermaCem DUAL) |  |
| 5 |  | Po 5:00 minutách je již restaurativ plně funkční. |