# GC Fuji IX GP Capsule

Chemicky tuhnoucí skloionomerní cement v kapslích pro výplně v laterálním úseku

Tento výrobek je určen pouze pro stomatologické použití a pro indikace popsané v návodu

## Doporučené indikace

- Definitivní výplně I., II. a V. třídy v dočasném chrupu

- Dlouhodobé výplně I. a II. třídy stálého chrupu

- Výplňový a sendvičový materiál pro silně zatížené výplně I. a II. třídy

- Dostavby

## Kontraindikace

- Přímé pokrytí pulpy

- U některých osob se může projevit zvýšená citlivost

## Pokyny k použití

Míchací poměr prášku/tekutiny (g/g)		0,35/0,1

Míchací čas (sek.)				10“

Pracovní čas (min., sek.)				2´00“

Čistý čas tuhnutí (min., sek.)			2´20“

Úprava výplně (opracování) po (min., sek.)		6´00“

- Preparace kavity

- Preparujte kavitu běžným způsobem. Pro pokrytí pulpy užijte hydroxid vápenatý

- Aplikujte GC Cavity Conditioner (10 vteřin) nebo GC Dentin Conditioner (20 vteřin) (obr.1)

- Důkladně vypláchněte vodou a lehce osušte. NEPŘESUŠUJTE. Nejlepšího výsledku dosáhnete při lehce navlhčených plochách

- Aktivování kapsle

- Před aktivací protřepejte kapsli a poklepejte na stranu kapsle, aby se uvolnil prášek (obr.2)

- Pro aktivaci stlačte kryt vrchní části kapsle dokud nebude v rovině s hlavním tělem (obr.3)

- Ihned umístěte kapsli do GC Capsule Applier, jednou zmáčkněte páčku (obr.4). Nyní je kapsle aktivována

Poznámka: kapsle by měla být aktivována těsně před promícháním

- Ihned odstraňte kapsli z GC Capsule Applier a nechte promíchat v třepači po dobu 10 vteřin (+/- 4 000 otáček) (obr. 5)

- Pracovní postup

- Po promíchání vložte kapsli do GC Capsule Applier

- Dvakrát zmáčkněte pro přípravu před aplikací (obr.6). Pracovní čas je 2 minuty od začátku míchání při 23°C (73,4°F). Při vyšších teplotách se pracovní doba zkracuje

- Vytlačte pastu přímo do připravené kavity (obr.7)

- Vytvarujte předběžný obrys, na povrchu výplně v laterálním úseku vytvořte anatomické fisury

- Po skončení ihned aplikujte GC Fuji Varnish nebo světlem tuhnoucí lak GC Fuji Coat LC (obr.8)

Poznámky:	1)	pro zlepšení vedení trysky, držte GC Capsule Applier s kapslí proti sobě a točte po směru		hodinových ručiček (POZOR: neodšroubovávejte ani neuvolňujte kapsli)

- pro odstranění použité kapsle stiskněte uvolňovací tlačítko na aplikátoru, kapsli vytočte po směru hodinových ručiček a vytáhněte směrem vzhůru

- Dokončení

- Opracování povrchu proveďte rotačním nástrojem. Chlazení vodou můžete použít nejdříve 6 minut od začátku míchání (obr.9)

- Po opracování a vyleštění aplikujte GC Fuji Varnish nebo GC Fuji Coat LC (obr.10)

- Upozorněte pacienta, aby 1 hodinu na spravené místo nevyvíjel tlak (nejedl apod.)

## Skladování

Skladujte v chladném a tmavém místě (4-25°C) (39,2-77,0°F)

(expirace: 2 roky)

## Odstíny

A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C4 (odstíny Vita®)

### Balení

- Jednoodstínové balení: 50 kapslí

- Smíšená kolekce balení: 50 kapslí (10 ks od odstínů A2, A3, A3,5, B2, B3)

Průměrný obsah jedné kapsle: 0,35 g prášku a 0,10 g (0,08ml) tekutiny

Minimální objem namixovaného cementu z jedné kapsle: 0,12 ml

### Upozornění

- V případě kontaktu s ústní sliznicí či kůží ihned odstraňte a potřísněné místo důkladně opláchněte vodou

- V případě kontaktu s očima ihned propláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře