| ENGLISH | ČESKY |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. |
| Miracle Mix® | Miracle Mix® |
| RADIOPAQUE SILVER ALLOY-GLASS IONOMER CEMENT RESTORATIVE | RADIOPÁKNÍ SKLOIONOMERNÍ VÝPLŇOVÝ CEMENT SE SLITINOU STŘÍBRA |
| For use only by a dental professional in the recommended indications. | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| RECOMMENDED INDICATIONS 1. Core build-up 2. Restoration of primary teeth 3. Cases where radiopacity is required 4. As a base or liner. 5. Class I, limited Class II, temporary fillings, etc. | DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Dostavby. 2. Výplně v dočasném chrupu. 3. Případy, kde je vyžadována radiopacita. 4. Jako podložka nebo báze. 5. Výplně I. a omezeně II. třídy, dočasné výplně apod. |
| CONTRAINDICATIONS 1. Pulp capping. 2. In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician | KONTRAINDIKACE 1. Přímé překrytí pulpy. 2. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. |
| DIRECTIONS FOR USE 1. POWDER AND LIQUID DISPENSING Pour the Miracle Mix alloy into the bottle of Miracle Mix powder and shake thoroughly. a) The recommended powder to liquid ratio is 2 or 3 level scoops of powder to 2 drops of liquid. b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert. c) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently. d) Close bottles immediately after use. e) Shake the powder bottle occasionally. 2. MIXING Dispense powder and liquid onto pad or glass slab. Divide the powder into 2 equal parts. Mix the first portion with all of liquid for 15-20 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 20 seconds. Note : A heavy consistency is recommended. 3. RESTORATIVE TECHNIQUE a) Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is not necessary. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Wash and dry but DO NOT DESICCATE. GC CAVITY CONDITIONER or GC DENTIN CONDITIONER is recommended to remove the smear layer. c) Mix the required amount of cement. Working time is 1 min. 30 seconds at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten working time. d) Remove surface moisture but DO NOT DESICCATE. e) Transfer cement to the preparation using a syringe or suitable placement instrument. Avoid air bubbles. f) Form the contour. g) Setting time is 5’00" to 5’30" from start of mixing. 4. FINISHING Use standard techniques. | NÁVOD K POUŽITÍ 1. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU A TEKUTINY Slitinu Miracle Mix nasypejte do lahvičky s práškem Miracle Mix a dokonale protřepejte. a) Doporučený poměr prášku a tekutiny je 2 nebo 3 vrchovaté lžičky prášku na 2 kapky tekutiny. b) Pro správné dávkování prášku lehce poklepejte lahvičkou o ruku. Netřepejte ani nepřevracejte. c) Lahvičku s tekutinou držte svisle a jemně zmáčkněte. d) Po použití lahvičky okamžitě uzavřete. e) Lahvičku s práškem občas protřepejte. 2. MÍCHÁNÍ Prášek a tekutinu připravte na podložku nebo skleněnou destičku. Prášek rozdělte na 2 stejné části. První část míchejte s veškerou tekutinou po dobu 15 - 20 sekund. Přidejte zbývající část a celé dokonale promíchejte po dobu 20 sekund. Poznámka: Doporučuje se hutná konzistence. 3. TECHNIKA VÝPLNĚ a) Zub připravte pomocí standardních technik. Rozsáhlá mechanická retence není nutná. K překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý. b) Vypláchněte a osušte, ale NEPŘESUŠUJTE. K odstranění mastné vrstvy (smear layer) se doporučuje GC CAVITY CONDITIONER nebo GC DENTIN CONDITIONER. c) Namíchejte požadované množství cementu. Pracovní čas je 1 minuta 30 sekund při teplotě 23 °C (73,4 °F). Vyšší teplota zkracuje pracovní čas. d) Osušte vlhkost na povrchu, ale NEPŘESUŠUJTE. e) Cement aplikujte do připravené kavity pomocí stříkačky nebo vhodného umísťovacího nástroje. Vyvarujte se vzduchových bublin. f) Vytvarujte obrys. g) Doba tuhnutí je 5’00" až 5’30" od počátku míchání. 4. KONEČNÁ ÚPRAVA Použijte standardní techniky. |
| STORAGE Store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F). (Shelf life : powder 3 years, liquid 2 years) | SKLADOVÁNÍ Uchovávejte při teplotě 4 - 25 °C (39,2 - 77,0 °F). (Trvanlivost: prášek 3 roky, tekutina 2 roky). |
| PACKAGES 1. Package : 15g powder with measure, 10g (8.0mL) liquid, 17g alloy. 2. Bottle of 15g powder with measure. 3. Bottle of 10g (8.0mL) liquid. 4. Bottle of 17g alloy. | BALENÍ 1. Balení: 15 g prášku s odměrkou, 10 g (8,0 ml) tekutiny, 17 g slitiny. 2. Lahvička s 15 g prášku a odměrkou. 3. Lahvička s 10 g tekutiny (8,0 ml). 4. Lahvička s 17 g slitiny. |
| CAUTION 1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention. 3. DO NOT mix powder or liquid with any other glass ionomer components. | UPOZORNĚNÍ 1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo kůží ihned odstraňte pomocí houbičky nebo vatou namočenou v alkoholu. Opláchněte vodou. 2. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 3. NEMÍCHEJTE prášek ani tekutinu s komponenty jiných skloionomerů. |