ORTHOPRINT

fa. ZHERMACK

## Neprašný alginát na otisky odpovídající specifikacím ADA 18- ISO 1563)

# Zatřepejte 2x – 3x nádobkou

Dávkování : 1lžíce prášku (9g) na jeden podíl vody (18 ml)

Doba mísení : 30 sek

Doba zpracování : 1 min.5 sek

Setrvání v ústní dutině: 45 min

Doba ztuhnutí : 1 min.50 sek

Celková doba zpracování (ISO 1563): 1 min 40 sek

Všechny uvedené časy se počítají od smíchání s deionizovanou vodou  o teplotě 23°C/73°F. Studená voda zpožďuje ztvrdnutí, kdežto teplá voda ho urychluje. Rozdíly v tvrdosti vody mění výše uvedené časy.

Po odebrání otisku ho pečlivě opláchněte, abyste ho zbavili zbytků slin, odstraňte přemíru vody a ihned ho odlijte. Pokud by to nebylo možné, uchovejte otisk v hermeticky uzavřeném sáčku (Long Life Bag  Zhermack) při teplotě prostředí 23°C/73°F. Za těchto podmínek může být odlití sádry zpožděno o 48 hodin od chvíle odebrání otisku.

Doporučené druhy sádry : Typ 3 (Elite model  - Zhermack), Typ 4 (Elite Rck – Zhermack).

Uchovejte nádobku uzavřenou při teplotě prostředí  (5-27°C/41-80°F)