Silagum® PUTTY

Silagum PUTTY je otiskovací materiál, který se používá pro primární otisk při metodě dvojího otiskování  nebo pro metodu dvojího míchání (sendvičový otisk) ve spojení se Silagum LIGHT a  Silagum MEDIUM.

Klasifikace:

Silagum PUTTY splňuje požadavky: 	ISO 4823:1992 (E) Type 0 velmi vysoká konzistence – putty

DIN 13913 A1: Otiskovací materiál

Obecně

Silagum PUTTY :

- je přesný otiskovací materiál na bázi vinil silikonu

- je hydrofilní a kompatibilní s většinou povrchů

- snadno se míchá a nelepí se

- dodává se v konzistenci Standard a Soft

Skladování

Skladovací doba je 3 roky, pokud skladujete při pokojové teplotě max. 23°C. Neskladujte nad 25°C.

# Bezpečnostní opatření

Nepoužívejte latexové rukavice! Doporučujeme používat rukavice, které jsou na bázi PVC nebo polyethylenu. Nepoužívejte v kombinaci s tradičně tuhnoucími silikonovými materiály.

Po každém použití zavřete kelímky.

Míchání

Použijte stejné množství základní a katalyzátorové pasty (při normální teplotě a vlhkosti vzduchu). Neberte základní pastu barevnou lžící a katalyzátorovou pastu bílou lžící. Promíchejte obě části konečky prstů tak, aby barva hmoty byla homogenní (45 sec.). Po použití ihned uzavřete kelímky!

# Otiskování

Pro zlepšení adheze je možné použít tenký film Silagum ADHESIVE. V tom případě je nutné před aplikací otiskovací hmoty adhesivum 3 minuty vysušit.

Připravenou hmotu umístíme do otiskovací lžíce, dbejte přitom na to, aby doba mezi začátkem míchání a vložením lžíce do úst nepřesáhla 2 minuty. V ústech pacienta je nutno lžíci ponechat minimálně 3 minuty. Poté můžete lžíci vyjmout.

## Desinfekce

Lze ji provést všemi běžnými prostředky.

## Pokovování

Otisk lze pokovovat stříbrem nebo mědí.

## Odlévání

Otisk by měl být skladován při pokojové teplotě (max. 25°C). Otisk můžete odlévat 30 minut po vyjmutí z úst. Nemá jiné časové omezení co se týká odlévání.

# Standard	Soft	Jednotka

# Doba míchání	45	45		s

Celkový čas zpracování	2	2		min.

Doba tuhnutí v ústech	3,5	4		min.

Rozměr změny po 24 hod.	0,1	0,1		%

Rozměrový zbytek po deformaci 	0,5	0,6		%

Stálost po deformaci	99,5	99,4		%

Deformace při tlaku	2,2	2,6		%

## Poznámka

Tyto údaje platí při pokojové teplotě 23°C a normální vlhkosti vzduchu, vyšší teploty zkracují a nižší prodlužují tyto údaje.

Balení: 2 dozy  800g

Ekonomické balení:	4 x 800g		8 x 800g