Silagum® Light

Silagum Light je thixotropní otiskovací materiál o nízké viskozitě, na bázi adičně tuhnoucího vinilsilikonu. Silagum Light vykazuje hydrofilní vlastnosti a tudíž poskytuje lepší reprodukci subgingivální oblasti. Silagum Light je thixotropní, zůstává ve stejné poloze na otiskovací lžíci, či v místě preparace a pod tlakem stéká.

Klasifikace:

Silagum Light splňuje požadavky: 	DIN 13913 1 – c	ISO 4823 cat. A typ 3 (nízká viskozita)

Indikace:

Korekturní otiskovací materiál pro metodu dvojího otiskování (dva kroky) nebo dvojího míchání (sendvičový otisk) ve spojení se Silagum Putty.

Příprava a míchání:

Vložte kartuši do aplikační pistole, nasaďte míchací kanylu,

popř. intraorální koncovku a aplikujte do otisku (nebo na místa preparace).

Pořízení otisku:

Materiál se naplní do otiskovací lžíce. Lžíce se umístí do úst nejpozději za 2 ¼ minuty po začátku mísení (1:30 u varianty Fast).V ústech se podrží nejméně 3½ minuty. (2¼ minuty u varianty Fast).

Poznámka: Časy jsou uvedeny pro 23°C. Vyšší teplota zkracuje, nižší teplota prodlužuje tyto časy.

Odlití otisku:

Otisk má být skladován při normální pokojové teplotě (max. 25°C). Otisk může být vylit po 30 minutách vyjmutí z úst. Žádné další časové limity.

Pokovování:

Všechny otisky mohou být poměděny nebo postříbřeny.

Dezinfekce:

Otisky mohou být dezinfikovány standardními roztoky.

Skladování:

Použitelnost nejméně 3 roky pokud se skladuje při 23°C (74°F). Neskladujte nad 25°C.

Další poznámky:

Nepoužívejte s C-silikonovými otiskovacími materiály (typ kondenzační reakce) nebo materiály na bázi polyéteru.

Technické údaje: Light Light Fast

Celkový pracovní čas (min)	2:15	1:30

Doporučený čas v ústech (min)	3:30	2:15

Expanze po 24 hodinách	≤0,1 %	≤0,1 %

Trvalá deformace	≤0,3 %	≤0,3 %

Deformace v tahu	~6,5 %	~6,4 %

Balení:	2 kartuše 2 x 50 ml (120g), 12 míchacích kanyl

8 kartuší (8 x 50 ml), 50 míchacích kanyl

50ks míchacích kanyl