Silagum Medium

Silagum Medium je korekturní otiskovací materiál střední viskozity pro všechny dvoufázové otiskovací techniky, jako otisky korunek a můstků, inlejí a onlejí. Stříkačkou vytlačitelný jednofázový otiskovací materiál na otisky korunek, můstků, inlejí a onlejí , otisky pro částečné i úplné protézy, jako otisky pro rebazi, funkční otisky, otisky pro protetické náhrady.

Míchání materiálu

Automix:  Silagum-Medium je automaticky vyprazdňovaný a míchaný při vytlačování dvou komponent z míchací kanyly dvojitých kartuší. Při použití nové dvojité kartuše odstraňte kryt a vyhoďte jej. Míchací kanyla je umístěna na kartuši a materiál může být aplikován. V případě potřeby nasaďte intraorální špičku a míchací kanylu vyměňte pouze před novou aplikací.

Handmix: míchejte stejné objemově nebo váhově stejné části báze a katalyzátoru po dobu 30 vteřin, dokud barva není homogenní. Pro aplikaci je smíchaný materiál naplněn do elastomerové stříkačky. Tuby  by měly být ihned po použití uzavřeny. Nezaměňte jejich víčka !

Otiskovací lžíce

Silagum - Mono může být použit ve všech běžných neperforovaných otiskovacích lžících. Pro docílení lepší adheze ke kovovým nebo plastikovým otiskovacím lžícím může být aplikován "Tray Adhesive".

Pořízení otisků

Při použití jako korekturní materiál  na opravné otisky jsou pro otiskovací materiál vyříznuty četné kanálky k uvolnění tlaku a odstranění nedokonalostí. Po upravení polohy je předotisk pečlivě očištěn a osušen. Aplikujte Silagum-Medium okolo preparace a na předotisk. Vložte otiskovací lžíci do úst a krátce přitlačte. Po ztuhnutí může být  otiskovací lžíce odstraněna.

Použití jako jednofázový materiál. Komerčně dostupná elastomerová stříkačka se naplní malým množstvím materiálu.  Zatímco asistent plní otiskovací lžíci, zubní lékař může začít aplikovat materiál ze stříkačky. Plnění otiskovací lžíce a vyprazdňování stříkačky by mělo být ukončeno současně, neboť vyšší teplota v ústech způsobuje rychlejší tuhnutí krému ve srovnání s tmelem. Umístěte otiskovací lžíci v ústech a vezměte otisk. Po ztuhnutí může být otiskovací lžíce odstraněna.

Odstranění otisků

Odstraňte otisky paralelně s osou připravených zubů. Po odstranění

očistěte otisk dobře vodou a dezinfikujte.

Dezinfekce

Otisky mohou být dezinfikovány standardními dezinfekčními roztoky bez ztráty kvality.

Skladování otisků

Otisky by měly být skladovány za pokojové teploty (max. 25 ° C). Jsou stabilní a mohou být použity k odlití modelu i po měsících bez ztráty přesnosti.

Odlévání modelů a pokovování

Otisky mohou být odlity 30 minut po vyjmutí z úst. Aby se využil plný potenciál přesnosti otisků je doporučena tvrdá sádra pro speciální účely nebo modelový cement. Otisky mohou být pokovovány mědí nebo stříbrem.

Interakce

Nikdy nedopusťte, aby se otisky dostaly do kontaktu s organickými rozpouštědly nebo tekutinami je rozpouštějícími, což by mohlo způsobit nabobtnání materiálu a tím k nepřesnostem. Možné zbytky retrakčních vláken mohou zvýšit dobu tuhnutí.

Technické údaje	FAST	Standard

Celková doba práce *	1,5 minuty	2,25 minuty

Doporučený čas v ústech	2,25 minuty	3,5 minuty

Změna rozměrů (24 hodin)	 0,45 %	 0,45 %

Trvalá deformace	 0,5 %	 0,5 %

Deformace v tahu	 3,4 %	 3,4 %

*Míchací časy představují časy při normální pokojové teplotě (23°C) a normální relativní vlhkosti vzduchu (50%). Vyšší teploty zkrátí, nižší teploty zvýší tyto časy.

Klasifikace

ISO 4823: 1992  typ 2:  střední konzistence - střední hmotnost

Chraňte před dětmi ! Pouze pro dentální použití !

Složení

Vinylpolysiloxany, vodíkové polysiloxany, plnidlo, pigmenty, přídavky a platinový katalyzátor.

Skladování

Skladovat do 25° C. Nepoužívejte po uplynutí expirace.

Balení

2 kartuše á 50ml pasty, 12 kanyl, 12 intraorálních špiček

REF  909 716 /	REF 909 717 Fast

2 tuby á 90ml pasty, 1 míchací podložka, 1 špachtle

REF 909 372