Silagum MixStar Putty Soft

Silagum® MixStar Putty Soft je A-silikon s neutrální chutí a vysokou konzistencí pro automatické míchání a aplikaci. Je to hydrofilní materiál a proto se vyznačuje lepší reprodukcí vlhkých povrchů.

- Indikace

Otisky můstků, korunek, inlejí a onlejí, dvoufázové precizní otisky v kombinaci se Silagum Automix Light, Medium.

Příprava kartuše

|  | Otevřete uzávěr kartuše posunutím víčka. Pozor - zavírací mechanismus ponechejte na kartuši. |  | Zajistěte kanylu zavíracím mechanismem posunutím do původní polohy. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odstraňte a vyhoďte víčko kryjící otvory pro bázi a katalyzátor a těsně upevněte míchací kanylu. |  | Vložte kartuši do míchací jednotky. MixStar (Pentamix) |

- Nová kartuše je připravena k použití po odstranění prvních 3 cm vytlačené hmoty.

- Použité kanyly ponechejte na kartuši, slouží jako uzávěr.

- Braní otisků

K získání lepší adheze na otiskovací lžíci může být použita tenká vrstva adheziva. Během vytlačování materiálu z kanyly do otiskovací lžíce musí být špička kanyly v materiálu ponořena, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin. Naplněná otiskovací lžíce musí být vložena do úst nejpozději do 2 minut od namíchání materiálu. V ústech pacienta je nutno lžíci ponechat minimálně 3,5 minuty. Poté můžete lžíci vyjmout.

Upozornění:

- Použijete-li retrakční materiál odstraňte ho před otiskováním dostatečným vypláchnutím a vysušením.

- Nepoužívejte chlorid hlinitý.

- Mějte připravený např. Silagum Automix Light (viz příslušný návod k použití).

- Mezi braním obou otisků by nemělo uplynout více než 30 minut.

- Alternativně může být použita technika dvojitého míchání.

- Speciální techniky

Technika dvojího míchání: Otiskovací lžíce se naplní materiálem. Během plnění lžíce asistentem může zubní lékař začít s aplikací např. Silagum Automix Light. Obojí by mělo být ukončeno současně, neboť vyšší teplota v ústech vede k rychlejšímu tuhnutí sekundárního otiskovacího materiálu. Umístěte otiskovací lžíci v ústech a vezměte otisk, aniž by jste vyvinuli velký tlak. Po zatuhnutí můžete otiskovací lžíci vyjmout.

- Dvoufázová technika: Předotisk je pečlivě očištěn a vysušen a naplněn otiskovacím krémem a opět vložen do úst. Jakmile materiál zatuhne, vyjmeme lžíci z úst.

- Dezinfekce a čištění

Otisky mohou být dezinfikovány standardními dezinfekčními roztoky.

- Odlévání

Desinfikované a očištěné otisky mohou být skladovány při pokojové teplotě (max. 25°C). Mohou být odlévány 30 minut po vyjmutí z úst za použití speciální tvrdé sádry nebo modelového cementu, aby se plně využilo vysoké přesnosti těchto otisků. Zatuhlé modely lze z otisku snadno sejmout. Silagum MixStar Putty Soft otisky mohou být pokovovány mědí nebo stříbrem.

- Bezpečnostní opatření

- Nemíchejte s otiskovacími materiály typu kondenzačních silikonů či polyéterů.

- Nemůže být vyloučeno, že zvláště predisponované osoby mohou v jednotlivých případech vyvinout hypersenzitivitu vůči jednotlivým komponentám tohoto materiálu.

- Zabraňte kontaktu otisku s organickými rozpouštědly či tekutinami je obsahující, neboť to může mít za následek nabobtnání materiálu a tím vzniku nepřesností.

- Technické údaje

Celkový čas aplikace  (23°C) 	2 minuty

Doporučený čas v ústech	3,5 minuty

Smrštění po 24 hodinách	max. 0,35 %

Rozměrový zbytek po deformaci	max. 0,5 %

Odolnost při kompresi	cca 1,6 až 2,7 %

Složení:

Polysiloxany, oxid křemičitý, potravinářské barvivo,

přísady, platinový katalyzátor.

- Klasifikace

Silagum® MixStar Putty Soft splňuje požadavky:

ISO 4823:1992 Type 1: vysoká konzistence.

Skladování:

Neskladovat nad 25°C. Nepoužívat po uplynutí záruční lhůty.

- Balení

Doplňkové balení

1 kartuše á 390 ml	REF 909 534

10 MixStar kanyl

- Ekonomické balení

5 kartuší á 390 ml, 50 kanyl	REF 909 535

50 MixStar (Pentamix) kanyl		REF 909 567

- Chraňte před dětmi! Pouze pro dentální použití!