Signum ceramis – návod k použití

Signum ceramis s optimální odolností vůči abrazi je světlem tuhnoucí sklo-keramický kompozit s excelentní mechanickou odolností pro výrobu bezkovových rekonstrukcí.

Indikace

Bezkovové náhrady

- bezkovové korunky ve frontálním i laterálním úseku

- fasety, inlaye a onlaye

- individualizace konfekčních zubů

Složení

Multifunkční metakrylátové estery (27%), silikon dioxid a silanizované anoragnické plnivo (73%, střední velikost částic 1μm), fotoiniciátory, stabilizátory, anorganické pigmenty (bez kadmia).

Poznámka – další informace k použití Signum ceramis můžete nalézt v plném návodu k systému Signum ceramis.

Vypracování zubu

Komponenty Signum ceramis jsou aplikovány podle „cerviko-dentino-incizální“ dostavbové techniky. Anatomické tvarování je možné pomocí modelovacích nástrojů nebo štětečků (viz také Signum pracovní návod).

Signum liquid

Modelovací nástroj nebo štětec může být pokryt troškou Signum liquid k ulehčení tvarování a adaptace kompozita Signum. K obnovení poškozené disperzní vrstvy aplikujte Signum liquid v tenké vrstvě štětcem až do míst mimo zasaženou oblast.

Úpravy tvaru a odstínu

Tvar a odstín polymerované náhrady Signum může být kdykoliv upraven. Zdrsněte povrch pomocí Diaface. Očistěte povrch čistým štětcem a aplikujte Signum liquid v tenké vrstvě pomocí štětce přes celou oblast. Nepolymerujte. Aplikujte komponenty Signum, jak je popsáno výše. Po polymeraci upravte místo spojení karbidovými brousky a silikonovými leštícími nástroji.

Signum connector

Viz samostatný návod k použití.

Skladování

Skladujte v originálním obalu v teplotách do 25°C. To platí také pro již otevřené a znovu uzavřené nádoby. Signum se nesmí používat po vypršení doby použitelnosti. Po odebrání materiálu stříkačku nebo lahvičku ihned znovu uzavřete. Vyvarujte se přístupu přímého slunenčího světla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vedlejší účinky

Systémové vedlejší účinky nejsou známy. Výrobek obsahuje polymerované monomery (akrylát/metakrylát), které mohou vyvolat kožní reakci u citlivých osob. Výrobek by se neměl používat pokud vyvolává jakékoliv dráždění nebo u osob, u kterých byla prokázána alergická reakce na pryskyřice na bázi akrylátu/metakrylátu. Vyvarujte se kontaktu s kůží! V případě zasažení oka nebo delšího kontaktu se sliznicí okamžitě opláchněte větším množstvím vody.

Sada

dentin, margin, enamel, effect, liquid

Doplňková balení

dentin, 4g, A1 – D4

margin, 4g, M1 – M4

enamel, 4g, EL – ED

effect, 4g, ET1 – ET6