VITAFOL H

Návod k použití

Pastu i tvrdidlo použijeme v potřebném množství dle kruhového vyobrazení na originálním návodu.

1)	Množství pasty 		- pro 28 zubů 	- vnější kruh č. I.

- pro 14 zubů	- střední kruh č. II.

- pro 7 zubů 	- vnitřní kruh č. III.

2)	Z lahvičky přidáme tvrdidlo	- pro 28 zubů - kruh 	č. 1 = 8 - 9 kapek

- pro 14 zubů - kruh 	č. 2 = 4 - 5 kapky

- pro 7 zubů - kruh  	č. 3 = 2 - 3 kapky

3)	Pastu i tvrdidlo asi 1 minutu mícháme.

4)	Přiloženým štětcem naneseme rovnoměrnou vrstvu VITAFOLU H na zuby a částečně i na voskovou modelaci a necháme zatéci do mezizubních prostor.

5)	Na ještě nezaschlý izolační film VITAFOL H nasypeme rovnoměrnou vrstvu retenčních krystalů.

6)	V závislosti na teplotě je doba tvrzení izolace 8 - 12 minut.

7)	Po zasádrování voskové modelace a odstranění vosku drží krystaly izolační film na sádře a také i po dekyvetaci  zpolymerované pryskyřice.

 	 DŮLEŽITÉ

Tekutinu i pastu je nutné ihned po použití uzavřít.