Často kladené dotazy- Theracal LC

- Může být Theracal LC aplikován přímo na exponovanou pulpu?

-Ano. Theracal připomíná  lešení na němž se formuje nový dentin.  Kalcium silikáty ze skupiny MTA a Theracal mají stejné biologické a histologické vlastnosti, jež podporují formaci tvrdých tkání stejně jako Dycal a kalcium hydroxidové preparáty.

- Jak se Theracal liší od materiálu Dycal při přímém překrytí?

  - Dycal je materiál ve formě pasta/pasta, který obsahuje kalciové a hydroxidové ionty.  Je propustný pro vodu (hydrofilní), avšak velmi rozpustný a časem se vyluhuje.

  - Theracal je světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný kalcium silikát.   Jeho pryskyřičná matrix je hydrofilní a umožňuje tak přesun vody ze zubu vedoucí k výměně za kalciové a hydroxidové ionty.  Theracal je relativně nerozpustitelný a má pevnější fyzikální vlastnosti.

- Jak se Theracal liší od materiálů ProRoot a Biodentine?

  - Všechny tyto preparáty obsahují kalcium silikát (dikalcium silikáty a trikalcium silikáty). Theracal je světlem tuhnoucí verzí kalcium silikátů.  Materiály ProRoot a Biodentine obsahují MTA verzi kalcium silikátů.  Oba jsou chemicky tuhnoucí a vyžadují smíchání tekutiny a prášku.  Theracal je dodáván již namíchaný ve stříkačkách,   jednodušše a přesně aplikován pomocí tenké aplikační kanyly.  Ruční či přístrojové míchání není třeba.

- Proč může být Theracal obsahující pryskyřici aplikován do hlubokých kavit a na dřeň, když jiné materiály jako např. pryskyřicí modifikované skloionomery či bondy jsou u těchto aplikací kontroverzní?

-Studie ukazují, že Theracal (neobsahující HEMA) vykazuje vysoký stupeň konverze monomerů a polymerů, což vede k jeho okamžité nerozpustitelnosti a tím také k signifikantně větší biokompatibilitě.  Tento preparát je také vysoce zásaditý, což usnadňuje hojení tvorbou antibakteriálního prostředí.  Má všechny důležité vlastnosti, které materiály na překrytí potřebují- stimuluje tvorbu dentinových můstků, vytváří okamžitou bariéru před antimikrobiální invazí, má dobré fyzikální vlastnosti a antimikrobiální potenciál.

- Pryskyřicí modifikované skloionomery (RMGI) pomalu tuhnou a obsahují kyselinu polyakrylátovou, která dle studií nepodporuje tvorbu apatitu.  Studie ukázaly, že vysoký obsah HEMA u RMGI Vitrebond mohou být zodpovědné za pozorovanou intenzivní cytotoxickou odpověď organismu.  Studie zabývající se touto tématikou s autory Hilton a kolektiv dospěly k závěru, že přímé překrytí pryskyřicí modifikovaných cementů vede k chronickému zánětu a nedostatečné tvorbě dentinového můstku až 300 dnů po ošetření, zatímco kalcium silikáty obsahující kalcium hydroxidové skupiny vykazovaly signifikantně lepší hojení dřeně.

- Bondy mají vysokou koncentraci pryskyřice v rozpouštědlech, bohužel však postrádají kalciové a hydroxidové ionty, jež jsou prospěšné při hojení tkání.

- Jak stimuluje Theracal tvorbu dentinu?

  - Unikátní složení hydrofilní pryskyřice Theracalu umožňuje vstřebávání dentinových tekutin, což vede k uvolňování kalciových a hydroxidových iontů, které stimulují pulpální a dentinové buňky k tvorbě nového dentinu.

  - Okamžitou reakcí na aplikaci je tvorba hydroxyapatitu přímo pod vrstvou Theracalu zajišťující dokonalý uzávěr.